MEMO

Réunion entre MM J.E Campagne et S. Wallon (LAL)

et

Mme B. Kapusta (CEA/DMN/SEMI – bâtiment 460 p 109)

Influence des neutrons thermiques et rapides

sur les alliages d’aluminium de la série 6000

contact : Jean-Eric Campagne

Les alliages d’aluminium (série 5000 AlMg et 6000 AlMgSi) soumis à un flux de neutrons voient leurs propriétés mécaniques modifiées selon le type de neutrons (thermiques/rapides) :

- Les neutrons thermiques (E<0,625eV définition CEA) causent une transmutation de 27Al en 28Si : l'absorption neutronique (réaction n,) sur l'27Al produit de l'28Al, lequel est instable et se désintègre (2,3mn -) en 28Si. Or, dans les alliages à durcissement structural comme ceux des séries 6000, le Si et le Mg se combinent pour former des précipités (Mg2Si). Donc, si la concentration en Mg du matériau non irradié est plus importante que la concentration stœchiométrique, il s’en suit après irradiation une augmentation du nombre de précipités Mg2Si tant qu’il reste du Mg. Cette création de Mg2Si augmente les caractéristiques mécaniques : limite élastique et limite de rupture (durcissement structural comparable à une trempe suivie d'un revenu).

Précipitation (Mg2Si)

par nThermique

Défauts par nRapide

Flux (n/cm2)

Rp ou Rm

1021

61022

Cavités

Les neutrons rapides (E>0,9MeV définition CEA) causent dans un premier temps des défauts d’irradiations (lacunes, interstitiels, dislocations) qui augmentent la limite élastique et la limite de rupture du matériaux par un phénomène de durcissement. Si la température est supérieure à 100°-110°C, un recuit des défauts d’irradiation se produit. Dans un second temps, si la dose est supérieure à 6 1022 n/cm2, il y a création de cavités au voisinage de grains et des précipités Mg2Si par précipitation des lacunes en excès. La production d’hydrogène et d’hélium suivant les réactions (n,p) et (n,) sur l’aluminium conduit à la formation de bulles (notons que le gonflement est négligeable pour les alliages de la série 6000 : 1 à 2 % pour des doses comprises entre 1022 et 1023 n/cm2). Ces défauts conduisent à une fragilisation de l'alliage : on peut s'attendre à une réduction de la ténacité, et de la résilience (voir lexique).

On peut résumer l’effet des neutrons sur la limite élastique (Rp0.2%) et sur la limite de rupture (Rm) sur le schéma ci-contre.

Quelques ordres de grandeurs des variations de Rp et Rm par rapport aux valeurs d’un alliage neuf, pour un alliage d’aluminium 6061 T6 irradié par des neutrons rapides à 50°C (la partie neutrons thermiques a pu être estimée par une autre valeur d’irradiation). Après un flux de 1023 nrap/cm2  Rp = +57 MPa et Rm = + 33 à +67 MPa. en fonction des conditions d'irradiation.

# Conclusions partielles sur l’influence des neutrons

## Limite de fatigue

La résistance à la fatigue des alliages d’aluminium à durcissement structural non irradiés est typiquement Rfat~ Rm3 ~ 90Mpa sur 107 cycles. Si cette relation empirique restait valable après irradiation, et en tenant compte des valeurs des Rm après irradiations mentionnées ci-dessus, cela donnerait une variation de Rfat  de +10% à +20%. En réalité, dans les alliages d'aluminium à durcissement structural, plus Rm est dépendant du durcissement structural (par précipitation), plus le rapport Rfat/Rm est faible : cela signifie qu'en augmentant Rm par un traitement thermique approprié, on n'augmente pas Rfat dans la même proportion. Donc la variation attendue pour Rfat après une irradiation à 1023 nrap/cm2 est estimée à environ 10 à 15%.

## Ténacité et Résilience

La résilience et la ténacité du 6061-T6 sont fortement réduites par l'irradiation. Pour un flux de neutrons thermiques de nth=2.3 1023 n/cm2 et un flux de neutrons rapides nrap = nth /10 (rapport typique dans un réacteur) les mesures de ténacité sur le 6061-T6 montrent que l'énergie critique J1c à l'initiation de la rupture est 2 (voire 3) fois plus faible que celle du matériau non irradié. De même, l'énergie d'impact mesurée par des essais de résilience sur des éprouvettes irradiées jusqu'à 1022 nrap/cm2, et 4,2 1023 nth/cm2 est réduite d'un facteur 6 par rapport à l'état neuf. Cependant, cette chute brutale de la résilience serait due à la production de Si via la dose intense en neutrons thermiques, donc si ce flux de neutrons thermiques est bien moindre on peut se poser la question l’évolution de la résilience.

Sachant que la résilience exprime la résistance au choc, et que la ténacité exprime la résistance à la propagation de fissure, et qu’à partir d’un flux nrap=6 1022 n/cm2 il y a création de cavités dans la matière, on peut objectivement se demander si la résistance à la fatigue ne s’en trouve pas fortement réduite par la chute de résilience et de ténacité et la présence de cavités (c’est un point à vérifier).

# Questions et Remarques

Ceci étant dit, il reste des questions auxquelles il faudra répondre.

- Le spectre ci-contre montre le flux des neutrons rapides issus de la cible à film de mercure pour la source neutrons de spallation américaine. Le flux de neutrons thermiques issus de la cible est-il vraiment négligeable ? Ce qui pose en fait la question des possibilités de simuler la production des neutrons thermiques lors de l’interaction proton-cible, et les processus de capture à des énergies inférieures à l’eV. Dans ce cadre, les efforts d’implémentation des sections efficaces de capture dans GEANT3 effectués par l’expérience NEMO sont à regarder. Il est urgent de mettre en place une collaboration étroite avec le groupe cible mené par R. Bennett du RAL (dans BENE) et H. Ravn du CERN qui cogère avec R. Bennet ces activités dans le cadre de l’ENG. En pratique, également P.Sievers du CERN développe une cible et sera un interlocuteur de choix.

- Peut-on extrapoler la limite de fatigue d’un matériaux irradié à partir de sa limite de rupture après irradiation (Rfat  Rm/3 à l’état non irradié  Rfat  Rm/3 à l’état irradié ?). Dans le cadre du futur réacteur RJH de Cadarache-France, le coût d’une campagne d’essais de fatigue de pièces irradiées (1023 n/cm2) en alliage d’aluminium 6061 est estimé à plusieurs centaines de k€. Une campagne d'essais de fatigue oligocyclique a été envisagée en partenariat entre le CEA et l’équivalent belge disposant de réacteurs américains en fonctionnement depuis des dizaines d’année et dont il est possible de découper des bouts de structure en l’alliage. Le coût vient essentiellement du caractère fortement irradié des matériaux à manipuler. On en conclut donc que pour dimensionner une corne NuFact/SuperBeam, il ne sera pas possible de disposer d’installation d’essais pour faire nos propres tests de fatigue. (notons qu’OSIRIS au CEA à un flux de neutrons rapides de 1014 n/cm2/s en plein cœur et de 2 1013/cm2/s en périphérie du cœur comparable au réacteur allemand Julich, donc demanderait des temps d’exposition prohibitif pour atteindre les 1022/cm2.). Il sera sans doute également judicieux de rencontrer M.G.Martin (g-martin@northwestern.edu) ayant écrit « a simulation of the behaviour of materials under high thermo-mechanical stresses in a high radiation field ».

## Remarques sur la soudabilité

Des fissures peuvent apparaître après soudage par faisceau d’électrons de pièces en 6061 (fissures dans le cordon de soudure). L’alliage 6082 est moins sujet au risque de fissuration du cordon après soudage (le rapport des concentrations Mg/Si > 1.75 indique que les risques de fissures à chaud sont moins grands).

De ce point de vue, le 6082 est plus approprié (matériau choisi pour les conducteurs internes des cornes CNGS).

## Remarques sur la fatigue (hors réunion)

Il est à noter que contrairement aux aciers, les alliages d’aluminium n’ont pas à proprement parler une limite de fatigue. Pour les aciers, à partir de 107 cycles, la résistance à la fatigue n’évolue plus et les courbes de fatigue montrent une asymptote égale à la limite de fatigue. Pour les alliages d’aluminium, les courbes de fatigue jusqu’à 5 108 cycles ne montrent pas une telle asymptote, tout au plus on peut la supposer son existence à partir de 1010 (extrapolation).

Il serait à envisager de faire réaliser des mesures de résistance de fatigue de matériau non-irradié au delà de 109 cycles (méthode ultrasonique) et sur des échantillons présentant des cavités du même type que celles développées lors d’irradiation élevée de neutrons rapides.

# Bibliographie

- « synthèse des données thermomécanique disponibles pour les alliages

d'aluminium des séries 5000 et 6000 neufs et irradies » : CEA-DRN-DMT B. Kapusta 26 mars 1999

- « catalogue de propriétés thermiques et mécaniques des alliages d'aluminium des séries 5000 et 6000 neufs et irradies » ; CEA-DRN-DMT; 26 mars 1999

- « effets des flux rapide et thermique sur les alliages d'aluminium » ; B.Kapusta (CEA); janvier 2003

- « résultats des essais de ténacité sur l’alliage d’aluminium de la série 6000 provenant de tiges de bouchons de BR2 » ; RMR, SCKCEN, Mol, Belgium; janvier 2003 (confidentiel)

Annexe

# Essai de traction (rappel pour non spécialiste)

# (Source : http://www.accreteil.fr/branlycreteil/cours/techno/html/carac040.htm)

Description d’un test en traction selon la norme (NF A 03-151)

L'éprouvette a une section S0 et une longueur utile L0 au départ des mesures.

A chaque instant :

L désigne la longueur utile de l'éprouvette.

S la section de l'éprouvette.

R la traction exercée, exprimée en MPa.

e l'allongement relatif exprimé en % :  e = (L-L0)/L0 * 100

Il y a 4 parties au cours de cet essai de traction :

- Le métal commence par s'allonger de manière élastique avec des efforts croissants jusqu'à la valeur Re.

- Ensuite il s'allonge encore bien que l'effort de traction soit plus faible avec perte de l'élasticité et début de la réduction du diamètre (striction).

- L'allongement se poursuit avec des efforts croissants jusqu'à la valeur Rm.

- Ensuite il y a encore un peut d'allongement bien que l'effort de traction soit plus faible, puis il y a rupture avec un allongement relatif A% et un coefficient de striction Z%.

# Lexique

- Résilience :À l'origine, en métallurgie, la résilience désigne une qualité des matériaux qui tient à la fois de l'élasticité et de la fragilité, et qui se manifeste par leur capacité à retrouver leur état initial à la suite d'un choc ou d'une pression continue. Le Robert ne retient qu'une de ces deux idées, celle de la résistance au choc, et définit la résilience comme le rapport, exprimé en joules par cm2, de l'énergie cinétique absorbée qui est nécessaire pour provoquer la rupture d'un métal à la surface de la section brisée.

- Ténacité : résistance à la propagation de fissure . L’essai de ténacité est réalisé sur des éprouvettes renfermant des fissures, obtenues le plus souvent par fatigue, dont les dimensions et les géométries sont également parfaitement définies. La ténacité KIC qui s’exprime en MPam est une mesure objective de la résistance à la rupture d’un matériau. (Source : comportement mécanique des matériaux, vol I ; F. François, A. Pineau, A. Zaoui).

- Re = Limite élastique : Effort de traction tel que tout dépassement de cet effort de traction a pour effet de provoquer des déformations résiduelles irréversibles dans la matière qui l'a subi.

- Rp0,2 (ou R0,002) = Limite conventionnelle d'élasticité : Lorsque Re est difficile à déterminer on prend une valeur conventionnelle correspondant à un allongement de e = 0,2%.

- Rm = Résistance à la rupture : Effort de traction à partir duquel la matière se brise en deux parties.

- A% = Allongement après rupture en % :C'est le pourcentage d'allongement après rupture par rapport à la longueur initiale.

- Z% = Coefficient de striction après rupture en % : C'est le pourcentage de réduction de la section après rupture par rapport à la section initiale