MEMO

Réunion entre MM J. Bonis, J.E Campagne A. Cazes et S. Wallon (LAL)

« Essais et études mécaniques et thermiques à mener pour la corne d’une usine à neutrinos »

21/02/2003, S. Wallon

En vue d’un projet d’usine à neutrinos et de super faisceau, une corne prototype a été construite par le Cern. Elle fait actuellement l’objet d’essais.

Cette corne n’a pas été optimisée grâce à des essais et des études mécaniques et thermiques ad hoc.

Des questions restent en suspends :

1. A t-on besoin d’une double enveloppe pour refroidir convenablement le conducteur interne ?

2. Quelles sont les contraintes cycliques dans le conducteur interne ?

3. Quelle est la durée vie d’une corne ? (voir point 4.)

4. Quelle est la résistance à la fatigue de l’alliage d’aluminium 6082 au delà de 108 cycles et au delà d’un flux de neutrons rapides de 1022 cm2 ?

Le LAL a choisi de s’investir dans la R&D de cette corne et de son réflecteur. Un dossier sera remis en octobre pour un ‘design studies’. Les notes de calculs et compte-rendus d’essais seront des éléments de ce dossier.

### Plan d’actions :

- Rédiger une note regroupant les données qui nous intéressent et les calculs premiers calculs simples (établissement des ordres de grandeurs) ( S. Wallon)

- Concevoir un banc d’essai instrumenté qui modélise le col du conducteur interne dans ses conditions thermiques de fonctionnement ( J. Bonis)

- Rédiger une note de calculs suite à l’étude du comportement thermique du conducteur interne ( S. Wallon)

- Rédiger une note de calculs suite à l’étude du comportement mécanique du conducteur interne ( J. Bonis)

ATTENTION : Documents à disposer avant fin juin 2003 !

### Remarques relatives à la résistance à la fatigue

Pour le Cern, la durée de vie d’une corne est estimée à 6 semaines [1] (soit après 2 108 cycles [1] et un flux de neutrons rapides de 1022 cm2 [2]).

Selon S. Wallon, la durée de vie de cette corne (en fait de son conducteur) est probablement au moins de 36 semaines. En effet,

- Jusqu’à un flux de neutrons rapides de 6 1022 cm2, on ne constate pas de création de cavités dans la matière. On constate même une augmentation de la limite élastique et de la limite de rupture [4]. On peut raisonnablement supposer que la résistance à la fatigue est fort probablement au moins la même que celle du matériau non irradié. La limite de fatigue du 6061 T6 non irradié est fortement ‘ressentie’ à 70 MPa (éprouvettes non entaillées) [3].

2. Une contrainte cyclique (traction alternée) de 14.8 Mpa [1] n’occasionne pas d’endommagement en fatigue (14.8<70).

2bis. En prenant en compte les courbes de fatigue d’éprouvettes entaillées, la conclusion du point 2 est vérifiée par : 14.8<40

N.B. pour les points 2 et 2bis

Un rapide calcul semble montrer que la contrainte de 14.8 MPa [1] intègre un coefficient dynamique de 2 (la pression magnétique n’est pas un chargement quasi statique).

Questions :

Au delà d’un flux de neutrons rapides de 6 1022 cm2, la présence de cavités et la forte baisse de la ténacité impliquent elles une baisse de la résistance à la fatigue / limite de fatigue.

Les courbes de fatigues d’éprouvettes entaillées nous renseignent elles sur la résistance à la fatigue / limite de fatigue d’éprouvettes contenant des cavités et ayant perdu une partie de leur ténacité.

### Quelques données :

- Dimensions du col du conducteur interne :

  - Longueur : 300 mm (à quelques mm prés)

  - Diamètre ext. : 80 mm

  - Epaisseur : 4.9 mm (à fond de filets), 7.1 (sommet des filets)

  - Matière : alliage d’aluminium 6062 T6

- Flux de chaleur dans le col :

  - Pertes Joule : 8 kW

  - Dépôt d’énergie des particules : 15 kW (valeur communiquée par S. Gilardoni)

- Température de fonctionnement de la corne : 80 °C max. (voire 100)

### Références :

- : Horn R&D : present and future ; 3/12/2002 ; Simone Gilardoni

- : Information orale de S. Gilardoni

- : Fatigue data book : light stuctural alloys ; fig. 70 (dernière page de ce memo)

- : Memo ‘influence des neutrons thermiques et rapides sur les alliages d’aluminium de la série 6000’ ; 31/01/2003 ; J-E Campagne